| Нелинейный акустический способ обнаружения трещин |  |
| --- | --- |
| В.В.Казаков |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ЗАО «АЗАТРОН» | Отд. 360 |
| Для увеличения производительности обнаружения трещин в магистральных газопроводах разработан новый способ диагностики, основанный на принципах нелинейной акустики. Сущность способа заключается в использовании метода когерентной импульсной ультразвуковой локация с изменяемым углом ввода ультразвуковой волны с одновременной модуляцией акустических характеристик трещин изгибными колебаниями трубопровода. Показано, что из одного места локации, для диапазона излучаемых ультразвуковых волн 2,5-3МГц и использовании ультразвукового преобразователя с изменяемым углом ввода ультразвуковой волны от 200 до 900, можно проводить обнаружение дефектов (трещины, полости) на расстоянии до 1,5-2,0 метров. Обнаружение возможно проводить без удаления изоляционного покрытия. Возбуждение трубопровода на различных модах колебаний, достаточных для модуляции характеристик трещин, достигается с помощью электродинамического вибростенда. Способ позволяет отличать расположенную по трассе локации трещину от полости. |  |
| Технические параметры: |  |
| - Частота ультразвуковой локации - 1 ÷ 3Мгц; - Угол ввода ультразвуковой волны - от 200 до 900; - Модуляция трещин осуществляется с помощью вибростенда или акустической волны. |  |
| Область применения: |  |
| Обнаружение местоположения и наличия трещин в различных объектах: трубопроводах, пластинах, колесных парах и т.п. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| В отличие от обычных ультразвуковых дефектоскопов позволяет отличить трещину от полости и обнаруживать наличие в объекте исследования только трещин. |  |
| Работы по проекту ведутся на стадии НИР, разработана лабораторная установка для диагностики трещин нелинейным методом. Разработаны отдельные узлы и электронные блоки портативного нелинейного локатора. |  |
| Подана заявка на изобретение. Рег.№ № 2004124905 от 17.08.2004г. Казаков В.В. Нелинейный акустический способ обнаружения трещин и их местоположений в конструкции и устройство для его реализации |  |
| Работа ведется при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника) согласно условиям программы «СТАРТ» |  |

Общая схема измерений при локации модельных дефектов: трещины и пропила

Внешний вид установки

Схема расположения элементов

Схема локации

Спектры стробированных сигналов при локации пропила (слева)

и трещины (справа) при различных амплитудах колебаний оболочки