| Система акустического неразрушающего контроля трещиноподобных дефектов на основе нелинейных акустических эффектов. |  |
| --- | --- |
| В.Ю.Зайцев, А.Л.Матвеев, В.Е.Назаров, А.И.Потапов – ИПФ РАН Е.С.Ерилин, А.Л.Фогель – НО ФГУП ВНИИЖТ |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ООО НТЦ ПИ «ГРАН» | Отделы 210, 230 |
| Разработана методика и базовый комплекс аппаратуры для нелинейной вибрационной диагностики трещин в металлоконструкциях. Особенность данного метода в использовании нелинейной обработки сигналов, отраженных внутренними трещинами, позволяющая резко повысить избирательность метода, особенно для диагностики изделий неправильной формы, с внутренними технологическими выборками, в которых применение традиционной линейной локации не позволяет получить контрастность, необходимую для однозначной отбраковки изделий. Блок схема установки. |
| Примеры записей частотных спектров зондирующих ультразвуковых сигналов в осях железнодорожных колесных пар, иллюстрирующие высокий контраст (более 40 дБ) уровня нелинейных модуляционных компонент сигнала для бездефектной оси (слева) и для оси с трещиной (справа). |  |
| Технические параметры: |  |
| Основные показатели по чувствительности обнаружения: продемонстрирован контраст до 30-40дБ между бездефектным образцом и образцом, содержащим одиночный трещиноподобный дефект с площадью сечения 0.4-0.6см2, т.е. параметрами, лежащими в области предельных значений для традиционных линейных ультразвуковых методов. |  |
| Область применения: |  |
| Потенциальная область применения такой диагностической системы очень широка, неполный перечень возможных областей применения включает железнодорожный транспорт, автомобильную, авиационную, нефтяную и газовую промышленности, атомную энергетику, строительство и др. Разрабатываемая в настоящее время система предназначена для экспресс диагностирования усталостных и технологических трещин в ответственных деталях подвижного состава на железнодорожном транспорте, в частности в осях и дисках колёсных пар железнодорожных вагонов, надрессорных балках, боковинах и других ответственных деталях подвижного состава. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Эффективность созданной установки определяется сильным превышением нелинейного отклика от трещиноподобных дефектов по сравнению с нелинейным откликом технологических элементов формы изделия (отверстий, приливов), в то время как линейное рассеяние от технологических отверстий и т.п. элементов формы может многократно превосходить линейное рассеяние ультразвукового сигнала трещиной. Создаваемая диагностическая установка поэтому может эффективно применяться для экспресс-обнаружения трещин в изделиях, содержащих множественные технологические отверстия, приливы и подобные особенности формы, затрудняющие применение традиционных ультразвуковых дефектоскопических установок. |  |
| Разработан метод и создана специализированная лабораторная установка для нелинейно-акустической диагностики трещин в осях и дисках колёсных пар железнодорожных вагонов. Выполнены серии измерений на модельных образцах и предварительные измерения на реальных промышленных образцах. Практически продемонстрирована возможность достижения высокого контраста между бездефектным образцом и изделием с одиночной трещиной, достаточного для уверенного выбора порога обнаружения, обеспечивающего малое число ложных тревог и пропусков дефектов. Проведена опытная эксплуатации специализированной лабораторной установки, некоторые узлы которой и программное обеспечение послужат основой для создаваемой в 2005 году установки, предназначенной для практической эксплуатации в условиях вагонно-колесной мастерской. |  |
| Патент на изобретение «Способ обнаружения трещин в твердом теле», № 2219538, Бюл. №35, 2003 г., 6 стр. |  |
| Имеется решение Фонда Бортника о продолжении финансирования завершающего этапа разработки на 2005 год в объеме 400000 рублей. |  |