| Вакуумное плазменно-дуговое напыление |  |  |
| --- | --- | --- |
| А.В.Костров, А.В.Стриковский |  |  |
|  | Лаб. 123 |  |
| Метод плазменного напыления покрытий основан на испарении электрической дугой рабочего металла в вакууме в активных и инертных газах, а также в их смеси с последующим осаждением испаренной субстанции на подложку. Установка плазменно-дуговой металлизации. Вакуумные установки и технология для нанесения тонкопленочных износостойких (декоративных) покрытий плазменно-дуговым способом тугоплавкого электропроводящего материала – Ti (титана), а также его соединений с газами (нитриды, карбиды). Установка состоит из вакуумной камеры V ~ 3 м3; системы откачки и напуска рабочего газа; дугового узла распыления рабочего металла. Для уменьшения количества капельной фазы испаряемого метала, в рабочем объеме создается дополнительная плазма, полученная посредством индукционного высокочастотного разряда и специально разработанной антенной системы. |
| Технические параметры: |  |  |
| - Данное покрытие стойко к таким агрессивным средам, как H2SO4, HCl и т.д. - Толщина покрытия регулируется временем обработки подложки. - Точность роста толщины пленки составляет 50 Å. - Температурный диапазон процесса напыления 80-200°C. |  |  |
| Область применения: |  |  |
| Покрытия, полученные данным методом, отличаются высокой степенью адгезии к поверхности обрабатываемого материала и высокой устойчивость к температурным изменениям. Микротвердость данного покрытия примерно в 3 раза выше, нежели микротвердость инструментальной стали. Лопасти воздушных винтов экроноплана из высокопрочных алюминиевых сплавов, с титановыми покрытиями. Использование возможно как в технологических целях, так и в декоративных. |
| Конъюнктурные преимущества: |  |  |
| Большие обрабатываемые площади, широкая область применения. |  |  |
| Пройдены стадии НИР и ОКР, разработка готова к внедрению. Необходимо инновационное финансирование для дальнейших экспериментов по получению новых композиций и разработке различных вариантов оборудования. Разработка готова к внедрению. |  |  |